SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-03.01.01.

Przepusty pod koroną drogi

Spis treści:

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robot objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania robót.

2. Materiały.

2.1. Kruszywo.

2.1.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

2.2. Cement.

2.3. Woda.

2.4. Stal zbrojeniowa.

2.5. Beton – wymagane właściwości.

2.6. Żelbetowe elementy prefabrykowane.

2.7. Zaprawa cementowa.

2.8. Materiały izolacyjne.

2.9. Materiały na ławy fundamentowe.

2.10. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów.

4.2.1. Transport kruszywa.

4.2.2. Transport cementu.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej.

4.2.5. Transport prefabrykatów.

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.3. Wykopy pod przepust.

5.4. Umocnienie wlotów i wylotów.

5.5. Ławy fundamentowe.

5.6. Roboty betonowe.

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia.

5.6.3. Wykonanie deskowań

5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja.

5.7. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych.

5.8. Montaż betonowych elementów prefabrykowanych.

5.9. Ścianki czołowe z betonu.

5.10. Izolacja przepustów.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2. Kontrola robót przygotowawczych i ziemnych..

6.3. Kontrola  robót betonowych i żelbetowych..

6.4. Kontrola umocnienia wlotów i wylotów.

6.5. Kontrola wykonania ławy fundamentowej..

6.6. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych.

6.7. Kontrola izolacji przepustu.

7. Obmiar robót.

8. Odbiór robót.

9. Podstawa płatności.

10. Przepisy związane.

- WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

# Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru przepustów na drodze:

gminnej Wymysłów - Rataje

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

# Roboty omówione w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu

przepustów pod koroną drogi i obejmują:

- ilość robót zgodnie z przedmiarem

1.4. Określenia podstawowe.

- Przepust - budowla mająca nad sobą nasyp i służąca do przepuszczania wody lub

innych urządzeń.

- Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest

z elementów prefabrykowanych.

- Prefabrykat - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie  przemysłowym lub

poligonowo, która po zmontowaniu na budowie stanie się przepustem.

- Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur.

#### Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

## Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich

## zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.

Materiałami do wykonania przepustów betonowych (żelbetowych) są:

-  beton,

-  stal zbrojeniowa ,

-  zaprawa cementowa,

-  materiały izolacyjne,

-  materiały na ławę fundamentową ,

-  drewno na deskowanie.

2.1. Kruszywo.

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno

spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonów klas B 25,B 30 i wyższych.

Grysy.

Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze

ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem

zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1.

Piasek.

Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego albo będące kompozycje piasku rzecznego

i kopalnianego płukanego.

Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów.

| Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Zawartość pyłów mineralnych, %, co najwyżej Zawartość ziarn nieforemnych, %, co najwyżej Wskaźnik rozkruszenia, % co najwyżej dla grysów granitowych dla grysów bazaltowych i innych Nasiąkliwość, %, co najwyżej Mrozoodporność wg metody bezpośr., %, co najwyżej Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej wg BN-84/6774-02, % co najwyżej Zawartość związków siarki, % co najwyżej | 1 20 16 8 1,2 2 10 0,1 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyżej Zawartość zanieczyszczeń organicznych Reaktywność alkaliczna wg PN-91/B-06714/34 Dopuszczalna zawartość podziarna, %, co najwyżej Dopuszczalna zawartość nadziarna, %, co najwyżej | 0,25 nie dająca barwy cieczy ciem-niejszej niż wzorcowa nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1 % 5 10 |

Nie dopuszcza się w grysach grudek gliny.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji przepustów.

| Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- |
| Zawartość pyłów mineralnych, %, co najwyżej Zawartość związków siarki, %, co najwyżej Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, co najwyżej Zawartość zanieczyszczeń organicznych Reaktywność alkaliczna wg PN-91/B-06714/34 | 1,5 0,2 0,25 nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1 % |

Nie dopuszcza się grudek gliny.

Zawartość poszczególnych frakcji w składzie ziarnowym piasku powinna wynosić:

do 0,25 mm     - 14 – 19 %

do 0,5   mm     - 33 – 48 %

do 1,0   mm     - 57 – 76 %

Żwir.

Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie

cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg

PN-B-11112 [19] ogranicza się do 10 %.

Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji

przepustów.

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niż: | 12 |
| 2. | Zawartość ziarn słabych, % nie więcej niż: | 5 |
| 3. | Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: | 1,0 |
| 4. | Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie więcej niż: | 5,0 |
| 5. | Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: | 20 |
| 6. | Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: | 1,5 |
| 7. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: | 0,25 |
| 8. | Zawartość związków siarki, % nie więcej niż: | 0,1 |
| 9. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: | wzorcowa |

2.1.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Składniki mieszanki mineralnej do betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa

uziarnienia mieszanki mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia

2.2. Cement.

Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków).

Do betonu klas B 25, B 30 i B 40 należy stosować cement klasy 32,5 i 42,5. Cement

stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien

spełniać wymagania normy PN-B-19701.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

## Tablica 4. Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji

przepustów.

| Lp. | W y m a g a n i a |  | Marka cementu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 42,5 | 32,5 |
| 1. | Wytrzymałość na ściskanie, MPa, nie mniej niż: | po 2 dniach | 10 | - |
|  |  | po 7 dniach | - | 16 |
|  |  | po 28 dniach | 42,5 | 32,5 |
| 2. | Czas wiązania | początek wiązania, najwcześniej po upływie min. | 60 | 60 |
|  |  | koniec wiązania najpóźniej, h | 12 | 12 |
| 3. | Stałość objętości, mm nie więcej niż: |  | 10 | 10 |
| 4. | Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż: |  | 3,5 | 3,5 |
| 5. | Zawartość chlorków, %, nie więcej niż: |  | 0,10 | 0,10 |
| 6. | Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż: |  | 0,6 | 0,6 |
| 7. | Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyśpieszających twardnienie, plastyfikujących, hydrofobizujących) i technolo-gicznych, dopuszczonych dostosowania przez ITB, % masy cementu, nie więcej niż: |  | 5,0 | 5,0 |

2.3. Woda.

#### Woda stosowana do betonów powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250

„Woda do betonów i zapraw”.

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

2.4. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna

odpowiadać wymaganiom normy PN-82/M-93215 „Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia

betonu”.

Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacja projektową lub SST.

Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inspektora

Nadzoru.

Stal używana do produkcji rur żelbetowych musi posiadać atest producenta.

Pręty przeznaczone na zbrojenie muszą być oczyszczone z luźnych płatków rdzy, kurzu

i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych tłuszczami i farbami.

2.5. Beton – wymagane właściwości.

#### Poszczególne elementy konstrukcji przepustów należy wykonać zgodnie z „Wymaganiami

i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji mostowych”, z betonu

klasy co najmniej:

- B 30 – prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka

- B 35 – fundamenty, warstwy ochronne

Beton musi spełniać następujące wymagania:

- nasiąkliwość nie większa niż 4 %,

- przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W 8,

- odporność na działanie mrozu – stopień mrozoodporności co najmniej F 150

2.6. Żelbetowe elementy prefabrykowane.

Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek

czołowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów

prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys.

Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do

głębokości 5 mm.

Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do

10 mm i długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na

jednej krawędzi nie może być więcej niż 5 wyszczerbień.

Składanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i

odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane

oddzielnie.

2.7. Zaprawa cementowa.

Do zapraw należy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2]

piasek wg PN-B-06711 [7] i wodę wg PN-B-32250 [24].

2.8. Materiały izolacyjne.

Do izolacji przepustów i ścianek czołowych należy stosować materiały wskazane w doku-

mentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta.

Zaleca się stosowanie:

- emulsji kationowej wg EmA-94 IBDiM,

- lepiku asfaltowego  wg PN-74/B-24620 „Lepki asfaltowy stosowany na zimno” lub

wg PN-58/C-96177 „Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco”.

- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622 „Roztwór asfaltowy do

gruntowania”.

- papy asfaltowej wg BN-79/6751-01 „Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej” lub

wg BN-88/6751-03 „Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych”.

- wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne posiadające aprobaty techniczne - za

zgodą Kierownika Projektu.

2.9. Materiały na ławy fundamentowe.

Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na:

- ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12],

- ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spełniającej wymagania ST

D-04.05.01. „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego

cementem.

2.10. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9].

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26],

- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],

- tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],

- gwoździe wg BN-87/5028-12 [35],

- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32],

PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 [30],

- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna

odpowiadająca wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez

Kierownika Projektu.

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji

Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania

ogólne”. pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów.

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać

się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparki do wykonywania wykopów głębokich,

- sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,

- żurawi samochodowych,

- betoniarek,

- innego sprzętu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania

ogólne”. pkt. 4.

4.2. Transport materiałów.

4.2.1. Transport kruszywa.

Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami

i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać

BN-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu.

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36].

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami

transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi,

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem,

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach

zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany

konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatów.

Transport wewnętrzny.

Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu

przez beton wytrzymałości nie niższej niż 0,4 R (W).

Transport zewnętrzny.

Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami.

Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość

co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania.

Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je

przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających

przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania

ogólne”.

Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu pod przepust w zakresie:

- ścięcia drzew i krzewów znajdujących się na terenie planowanego wykopu,

- odwodnienia terenu robót,

- prac pomiarowych (wytyczenie osi przepustu i krawędzi wykopu).

5.3. Roboty ziemne.

Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej,

SST i zaleceń Inspektora Nadzoru. W szczególności zabezpieczenie może polegać na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,

- podparciu lub rozparciu ścian wykopów,

- stosowaniu ścianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe

lub inne materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku.

Typ ścianki oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją

projektową i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać

gruntem i zagęścić.

W uzasadnionych przypadkach, zaś za zgodą Inspektora Nadzoru, ścianki szczelne można

pozostawić w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana

warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa

ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzą-

dowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu.

Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej

nie może przekraczać +1,0 cm i –3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu.

Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej

średnie. Warstwę ochronną w bezpośrednim sąsiedztwie rur należy wykonać z materiału

nie zawierającego kamieni i grud by nie uszkodzić elementów i izolacji.

Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami

jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji

projektowej lub SST.

Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg

PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotów i wylotów.

Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami.

Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i SST.

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:

- różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie:

± 2 cm dla przepustów sklepionych,

± 5 cm dla przepustów pozostałych,

- różnice rzędnych wierzchu ławy:

± 0,5 cm dla przepustów sklepionych,

± 2    cm dla przepustów pozostałych.

Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą

spowodować spiętrzenia wody w przepuście.

5.6. Roboty betonowe.

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna

odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej

szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na

powierzchni.

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:

- kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia,

- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,

- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250

[8]. Nie może ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane

w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki

betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać:

2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w

przypadku stosowania domieszek napowietrzających.

Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną

lub obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych

właściwościach.

Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgoce-

nie kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z

poniższych przypadków:

- zmiana rodzaju składników,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany

w całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej

± 5 dcm3.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach

przeciwbieżnych lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą

być dozowane wagowo z dokładnością:

± 2 % dla cementu, wody, dodatków,

± 3 % dla kruszywa.

Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 %

i nie może być większa niż 100 % jej pojemności roboczej.

Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być

krótszy niż 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej

(wg recepty roboczej) więcej niż ± 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0oC

wykonywanie mieszanki betonowej należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji

szczególnych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagań SST i

zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej.

Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu

w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na

przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż

0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi

zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki

dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa

sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet

zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegają:

- średnice użytych prętów,

- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny

przekraczać 1 cm, a w innych elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż ± 2 cm,

- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia – nie mogą

odbiegać od dokumentacji projektowej o więcej niż ± 5 cm,

- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowanych bez  tolerancji

ujemnych,

- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania

i zagęszczania.

5.6.3. Wykonanie deskowań.

Przy wykonywaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań

drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla – stalowych.

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno

zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowa-

nie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż.

Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby

wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach

betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich

mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą.

5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja.

Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją

projektową i SST oraz powinny odpowiadać wymaganiom:

- PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie

mrozu,

- PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszcza-

nia, dojrzewania, pielęgnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych

niż +5oC. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze

niższej niż 5oC, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20oC w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i

chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.

Woda stosowana do polerowania betonu powinna spełniać wymagania normy

PN-B-32250 [24].

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,

może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.

5.7. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych.

W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy,

kształt i ich wymiary powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszcza się

odchyłki wymiarów podane w punkcie 2.6.

Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacja

projektową. Otulenie prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co naj-

mniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 mm dla przepustów skrzynkowych. Pręty

zbrojenia powinny mieć kształt zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszczalne

odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumenta-

cją projektową może wynosić maksimum 5 mm.

5.8. Montaż betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i ścianek czołowych.

Elementy przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być

ustawiane na przygotowanym podłożu zgodnie z dokumentacja projektową. Styki

elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową wg PN-B-14501 [20].

5.9. Ścianki czołowe z betonu.

Ścianki czołowe przepustu należy wykonać z betonu B30 zgodnie z dokumentacją

projektową, KPED i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.10. Izolacja przepustów.

Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,

powierzchnie izolowane należy zagruntować np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować

lepikiem bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej.

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez

Inspektora Nadzoru.

Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie

lepikiem bitumicznym na gorąco.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych.

Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnie-

niem wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych.

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników

betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8] zgodnie z

tablicą 7.

# Tablica 7. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy

według PN-B-06250.

| Lp. | Rodzaj badania | Metoda badania wg. | Termin lub częstość badania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Badania składników betonu - Badanie cementu - czas wiązania - stałość objętości - obecności grudek | PN-B-19701 [21] | bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii |
|  | - Badanie kruszywa - skład ziarnowy - kształtu ziarn - zawartość pyłów mineralnych - zawartość zanieczyszczeń obcych - wilgotności | PN-B-06714 [15] PN-B-06714 [16] PN-B-06714 [14] PN-B-06714 [13] PN-B-06714 [17] | każdej dostarczonej partii każdej dostarczonej partii każdej dostarczonej partii każdej dostarczonej partii bezpośrednio przed użyciem |
|  | - Badanie wody | PN-B-32250 [24] | przy rozpoczęciu robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń |
|  | 1.4. Badanie dodatków i domieszek | Instrukcja ITB 206/77 [43] |  |
| 2. | Badania mieszanki betonowej - urabialności - konsystencji - zawartości powietrza w mieszance betonowej | PN-88/B-06250 [8] | przy rozpoczęciu robót przy proj.recepty i 2 razy na zmianę roboczą przy ustalaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą |
| 3. | Badania betonu 3.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach | PN-88/B-06250 [8] | przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu każdej partii betonu |
|  | 3.2. Badania nieniszczące betonu w konstrukcji | PN-B-06261 [10] PN-B-06262 [11] | w przypadkach technicznie uzasadnionych |
|  | 3.3. Badanie nasiąkliwości | PN-88/B-06250 [8] | przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu |
|  | 3.4. Badanie odporności na działanie mrozu | PN-88/B-06250 [8] | przy ustalaniu recepty, 2 razy w czasie wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu |
|  | 3.5. Badanie przepuszczalności wody |  | przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu |

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia

w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów.

Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność

z dokumentacja projektową.

6.5. Kontrola wykonania ławy fundamentowej.

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić:

- rodzaj materiału użytego do wykonania ławy,

- usytuowanie ławy w planie,

- rzędne wysokościowe,

- grubość ławy,

- zgodność wykonania z dokumentacja projektową.

6.6. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie:

- kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki – wg dokumentacji

projektowej),

- wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

- wytrzymałości betonu na ściskanie,

- średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektową).

Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania

zgodności zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową.

6.7. Kontrola izolacji ścian przepustu.

Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności

z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

pkt. 7.

Jednostką obmiarową jest:

- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji

wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie wykopu,

- wykonanie ław fundamentowych,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania

ogólne” pkt. 9.

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać:

- ilość robót zgodnie z przedmiarem

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie ław fundamentowych i ich pielęgnację,

- wykonanie deskowania,

- montaż konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi dla przepustów

wykonywanych z elementów prefabrykowanych,

- zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu dla przepustów wykonywanych na mokro,

- rozebranie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu,

- wykonanie zasypki  z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową,

- umocnienie wlotów i wylotów,

- uporządkowanie terenu,

- wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji  technicznej.

Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopów,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie ścianki czołowej z betonu:

-ew. wykonanie deskowania i późniejsze jego rozebranie,

-ew. zbrojenie elementów betonowych,

-betonowanie konstrukcji fundamentu, ścianki i skrzydełek lub montaż elementów

z prefabrykatów,

-wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej,

-zasypka ścianki czołowej,

-ew. umocnienie wlotu i wylotu,

-uporządkowanie terenu,

-wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy

1. PN-B-01080     Kamień do budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie

wg właściwości fizyko-mechanicznych.

2. PN-B-02356     Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów

elementów budowlanych z betonu.

3. PN-B-04101      Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą.

4. PN-B-04102      Materiały kamienne. oznaczenie mrozoodporności metodą

bezpośrednią.

5. PN-B-04110      Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie.

6. PN-B-04111      Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

7. PN-B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw betonowych.

8. PN-B-06250      Beton zwykły.

9. PN-B-06251      Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

10. PN-B-06261      Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa

badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

11. PN-B-06262       Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na

ściskanie  za pomocą młotka Schmidta typu N.

12. PN-/B-06712      Kruszywa mineralne do betonu.

13. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń

obcych.

14. PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów

mineralnych.

15. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

16. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.

17. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.

18. PN-B-06714-34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.

19. PN-B-11112       Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne  łamane do nawierzchni

drogowych.

20. PN-B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe.

21. PN-B-19701       Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności.

22. PN-B-23010       Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

23. PN-B-24622       Roztwór asfaltowy do gruntowania.

24. PN-B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

25. PN-C-96177       Lepik asfaltowy bez wypełniacza stosowany na gorąco.

26. PN-D-95017       Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

27. PN-D-96000       Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

28. PN-D-96002       Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

29. PN-H-93215       Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

30. PN-M-82010       Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

31. PN-M-82121       Śruby z łbem kwadratowym.

32. PN-M-82503       Wkręty do drewna ze łbem stożkowym.

33. PN-M-82505       Wkręty do drewna ze łbem kulistym.

34. PN-S-02205         Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

35. BN-87/5028-12    Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym

i kwadratowym.

36. BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie.

37. BN-67/6747-14     Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu.

38. BN-79/6751-01     Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie

aluminiowej.

39. BN-88/6751-03     Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

40. BN-69/7122-11     Płyty pilśniowe z drewna.

41. BN-74/8841-19     Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania

przy odbiorze.

42. BN-73/9081-02     Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu

kruszywowego. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty.

43. Instrukcje ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotniczych do betonów

kruszywowych.

44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM – 1994 r.

45. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych.

GDDP, Warszawa, 1990 r.