SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-06.03.01.

Umocnienie poboczy.

- Wstęp.

  - Przedmiot  SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy naprawie poboczy gruntowych przy drodze:

- gminnej Wymysłów - Rataje

  - Zakres stosowania SST.

SST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1.

  - Zakres  robót  objętych  SST.

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST  mają  zastosowanie  przy  wykonaniu  robót  związanych  z  uzupełnieniem poboczy.

- ilość robót zgodnie z przedmiarem

  - Określenia podstawowe.

Definicje  pojęć  zgodne  z  D-M-U-00.00.00  i obowiązującymi polskimi normami.

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.

Ogólne  wymagania  podano  w  D-M-U-00.00.00.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją   projektową,  SST   i   poleceniami   Inspektora  Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót.

Warunkiem prowadzenia robót jest posiadanie przez Wykonawcę, opracowanego własnym staraniem i na własny koszt, uzgodnionego i zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas robót.

- Materiały.

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwanie i składowanie  podano  w  D-M-U-00.00.00  "Wymagania  ogólne" .

Na  uzupełnienia  poboczy  należy używać  materiały:

- rozdrobnione skały i materiały gruboziarniste twarde i średniotwarde, niesort, kliniec,

- żwiry i mieszanki  -  wg  PN-B-11111

- mieszanki gruntowe, gruntowo - kruszywowe  i  kruszywowe, destrukt

- Sprzęt.

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  D-M-U-00.00.00.

W zależności  od  potrzeb  do  naprawy  poboczy  Wykonawca  zapewni  poniższy  sprzęt:

- równiarki lub ścinarki do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,

- spycharki,

- sprzęt zagęszczający (walce statyczne lub wibracyjne, zagęszczarki płytowe),

- przewoźne zbiorniki na wodę,

- inny  sprzęt  zaakceptowany  przez  Inspektora Nadzoru.

- Transport.

Transport urobku może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-U-00.00.00.

- Wykonanie  robót.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dokona oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania i organizacji ruchu.

  - Naprawa poboczy.

Zakres robót przy naprawie poboczy gruntowych obejmuje:

- naprawę lokalnie uszkodzonych poboczy,

- uzupełnienie zaniżonych poboczy i profilowanie.

    - Przygotowanie poboczy.

Obejmuje usunięcie z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń (gałęzie, kamienie,  liście  i inne  elementy  np.  znaki drogowe).

Usunięcie pachołków i znaków drogowych Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku występowania zastoisk wodnych należy odwodnić pobocze poprzez wykopanie rowków odwadniających.

    - Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy.

W celu dokonania naprawy lokalnych  zagłębień w poboczu należy spulchnić grunt w miejscu naprawy na głębokość 2-3 cm (w obrysie uszkodzenia)  oraz  doprowadzić grunt podłoża do odpowiedniej wilgotności.  Następnie należy wypełnić zagłębienie materiałem kamiennym i zagęścić wibratorami płytowymi aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia co najmniej 0,98.  Wyrównana  powierzchnia  naprawy  pobocza  powinna  mieć  odpowiednią  równość  i  spadki, zgodnie  z parametrami  geometrycznymi istniejącego pobocza, tj. spadek na jezdni + 2%. Dopuszcza się odchylenia +/- 0,5%.

    - Uzupełnianie poboczy i profilowanie.

Na uzupełnienie poboczy Wykonawca użyje materiał kamienny (średnia grubość układanej warstwy – 10 cm) zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Powinien on być równomiernie rozkładany na szerokości pobocza uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru oraz wyprofilowany do wymaganego spadku poprzecznego za pomocą równiarki. Zagęszczenie nasypanego i wyprofilowanego materiału należy wykonać mechanicznie.  Zagęszczenie  należy prowadzić od krawędzi pobocza w kierunku nawierzchni, pasami "na zakład".  Zagęszczona powierzchnia  powinna być równa,  posiadać  jednakowy spadek poprzeczny, zgodny ze spadkiem założonym, oraz nie posiadać śladów kół po walcach.  Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 0,98 i zbadany wg BN-77/8931-12.

    - Roboty wykończeniowe.

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia gruntu ze skarp, o ile w trakcie robót został on tam przesunięty oraz do ponownego ustawienia usuniętych na czas robót pachołków czy innych elementów znajdujących się na poboczu przed robotami.

  - Załadunek , transport i składowanie ewentualnych odpadów

Załadunku na środki transportowe należy dokonać ręcznie lub mechanicznie.

Miejsce i sposób ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania gruzu i odpadów powinien spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i zezwolenia wymagane przepisami wymienionymi w pkt.10 niniejszej SST.

Koszty uzgodnień, zezwoleń oraz składowania i wywozu ponosi Wykonawca..

  - Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na objętym robotami fragmencie drogi, jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób i pojazdów należy do Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem na drogach projektem oznakowania i organizacji ruchu..

Zaleca się wykonywanie robót w okresie najmniejszego ruch pojazdów samochodowych.

- Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M-U-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

Sprawdzenie oznakowania robót przed ich rozpoczęciem dokona Inspektor Nadzoru, zwracając uwagę na następujące elementy:

- zgodność oznakowania z zatwierdzonym projektem,

- jakość zastosowanych znaków drogowych i urządzeń brd, ich wielkość, widoczność i odblaskowość.

  - Badania materiałów.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić badania materiałów przewidzianych do wykonania naprawy poboczy i uzyskać na nie akceptację  Inspektora Nadzoru.

  - Zakres i częstotliwość  badań i pomiarów.

Badanie wilgotności naturalnej – co najmniej 1 raz dziennie.

Badanie wskaźnika zagęszczenia – co najmniej dwa razy na 1 km.

Sprawdzenie spadków poprzecznych – co najmniej dwa razy na 100mb.

Pomiar równości poprzecznej i podłużnej łatą  4-o metrową co 50 mb.

Szerokość pobocza – nie powinna się różnić o więcej niż +10 cm i –5cm.

Dopuszcza się następujące tolerancje:

- spadki  poprzeczne  -  +/- 0,5%

- równość poprzeczna i podłużna - prześwit maksymalny pod łatą nie większy niż 15 mm.

Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się wizualną ocenę zagęszczenia poboczy. Wtedy zagęszczenie należy uznać za odpowiednie, gdy nie występują ślady po przejeździe sprzętu zagęszczającego.

Ponadto kontrola jakości robót obejmuje:

- ocenę wizualną robót,

- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1m2 naprawianych poboczy zgodnie z dokumentacją i obmiarem w terenie.

- Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-U-00.00.00.

Odbiór robót odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości wykonywanych robót oraz ich zgodności ze SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu, który jest dokonywany po zakończeniu robót i pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do  odbioru.

- Podstawa płatności.

Płatność  za  1m2 naprawionych poboczy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, na podstawie pomiarów i badań kontrolnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

- projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robót,

- oznakowanie robót,

- dowóz materiału,

- wyrównanie podłoża naprawianego pobocza,

- rozścielenie materiału (średnia grubość 10 cm) i wyprofilowanie poboczy,

- zagęszczenie nasypanego materiału,

- uporządkowanie terenu i wywóz odpadów oraz nadmiaru ziemi

- badania i pomiary kontrolne.

- Przepisy związane.

- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393);

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 132 poz.622 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.);

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132 poz. 622, z 1996 z późn. zm. )

- uchwały rad gmin w sprawie jw.

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( D.U. Nr 43 z 1999 poz. 430)

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

- BN-77/8931-12  - Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- BN-72/8932-01  - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-B-11111 - "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, żwir i mieszanka"

- PN-B-11112   -   "Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych"

- PN-B-11113   -   " Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, piasek"