SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D  -  07.01.01

Oznakowanie poziome dróg

przy użyciu materiałów do znakowania

cienkowarstwowego

S p i s  t r e ś c i

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Oznakowanie poziome.

1.4.2. Materiały do oznakowania cienkowarstwowego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.6. Wymagania szczegółowe.

2. Materiały.

2.1. Warunki ogólne.

2.2. Dopuszczenie do stosowania.

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość.

2.4. Oznakowanie opakowań.

2.5. Wymagania ogólne dla materiałów do cienkowarstwowego znakowania dróg.

2.6. Wymagania szczegółowe dla materiałów do cienkowarstwowego znakowania poziomego.

2.6.1. Zawartość składników lotnych.

2.6.2. Trwałość w czasie składowania

2.6.3. Materiały do posypywania.

2.7. Wymagania wobec znakowania dróg.

2.7.1. Widzialność w dzień.

2.7.2. Widzialność w nocy.

2.7.3. Szorstkość.

2.7.4. Trwałość.

2.7.5. Czas schnięcia.

2.7.6. Grubość znakowania.

2.7.7. Poziome wymiary oznakowania.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

3.2. Sprzęt do znakowania poziomego.

4. Transport.

4.1. Ogólne warunki transportu.

4.2. Transport materiałów do znakowania.

5. Wykonanie robót.

5.1. Warunki atmosferyczne.

5.2. Wymagania wobec powierzchni znakowanych.

5.3. Przedznakowanie.

5.4. Wykonanie znakowania.

5.4.1. Dostarczenie materiałów.

5.4.2. Przygotowanie materiału przeznaczonego do znakowania.

5.4.3. Technologia wykonania znakowania.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót.

6.2. Badanie wykonania znakowania poziowego.

6.2.1. Badania i pomiary przed rozpoczęciem robót.

6.2.2. Badania i pomiary w czasie robót.

6.2.3. Badania do odbioru końcowego.

6.3. Tolerancje wymiarów znakowania.

6.3.1. Tolerancje nowego oznakowania.

6.3.2. Tolerancje odnawianego oznakowania.

7. Obmiar robót.

8. Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru.

8.2. Badania i pomiary do odbioru ostatecznego.

9. Podstawa płatności.

10. Przepisy związane.

1.   Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót  związanych z wykonaniem oznakowania poziomego na drodze:

- gminnej Wymysłów - Rataje

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i   realizacji   robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad  prowadzenia robót związanych z

wykonaniem   cienkowarstwowego  oznakowania poziomego i obejmują:

- ilości robót zgodnie z przedmiarem

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci

linii ciągłych lub  przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli

oraz innych linii związanych  z oznakowaniem określonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - materiały nakładane na mokro warstwą

grubości 0,3 - 0,8 mm. Należą do nich rozpuszczalnikowe farby dwuskładnikowe stosowane

w temperaturze otoczenia lub podgrzane - zgodni  z  wymogami producenta lub świadectwa

dopuszczenia do stosowania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z SST,

dokumentacją  projektową, Instrukcją o znakach drogowych poziomych i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania podano w SST D-M-00.00.00.

1.6. Wymagania szczegółowe.

Na wymagania szczegółowe, zgodnie z Warunkami Technicznymi  POD-97, składają się

wymagania wobec:

a/ materiałów do znakowania

- zawartość składników lotnych

- trwałość w czasie składowania

- parametry materiałów do posypywania

b/ znakowania nawierzchni

- widzialność w dzień

- widzialność w nocy

- szorstkość

- trwałość

- czas schnięcia

- grubość znakowania

Zbiorcze zestawienie granicznych wartości tych parametrów  dla cienkowarstwowego

znakowania nawierzchni podaje Tablica  Nr. 1.

2.   Materiały.

2.1. Warunki ogólne.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST DM-00.00.00.  "Wymagania ogólne".

2.2. Dopuszczenie do stosowania.

Każdy materiał zaproponowany przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg musi

posiadać "Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym"

lub aprobatę techniczną wydane przez IBDiM.

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość.

W przypadkach, gdy jakość dostarczonych materiałów budzi wątpliwość Wykonawcy lub

Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania jakości w

zakresie określonym w SST zgodnie z   "Warunkami technicznymi   POD-97".

2.4. Oznakowanie opakowań.

Wykonawca powinien żądać od producenta aby oznakowanie opakowań materiałów do

poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-85/0-7952 a ponadto, aby na

każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający:

- nazwę producenta i materiału do znakowania dróg

- masę brutto i netto

- numer partii i datę produkcji

- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego

- ewentualne wskazówki dla użytkowników.

2.5. Wymagania ogólne dla materiałów do cienkowarstwowego znakowania dróg.

Do znakowania poziomego należy użyć farby dwuskładnikowej  koloru białego.

Materiały użytego znakowania poziomego muszą spełniać wymagania szczegółowe podane w

niniejszej SST  oraz "Warunkach technicznych POD- 97".

Farba do znakowania poziomego musi zapewnić wymaganą warunkami kontraktu trwałość

wymalowania.

2.6. Wymagania szczegółowe dla materiałów do cienkowarstwowego znakowania  poziomego.

2.6.1. Zawartość składników lotnych.

Zawartość składników lotnych w materiałach do cienkowarstwowego znakowania nie

powinna przekraczać 30 %. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających

rozpuszczalnik aromatyczny (np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 10 %.  Nie dopuszcza

się stosowania materiałów zawierających benzen.

Materiały stosowane do oznakowania nie powinny zawierać substancji  zagrażających

zdrowiu ludzi  i powodujących skażenie środowiska.

2.6.2. Trwałość w czasie składowania.

Materiały do poziomego znakowania nawierzchni muszą zachowywać stałość swoich

właściwości fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 miesięcy składowania w warunkach

określonych przez   producenta.

2.6.3. Materiały do posypywania.

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania > 1,50, wykazywać

odporność na  wodę, chlorek sodowy i zawierać nie więcej niż 20 % kulek z defektami.

2.7. Wymagania wobec oznakowania dróg.

2.7.1. Widzialność w dzień.

Widzialność w dzień charakteryzuje współczynnik luminacji znakowania dróg.

Wartości współczynnika dla świeżego i używanego znakowania farbą białą podaje Tablica 1.

2.7.2. Widzialność w nocy.

Za miarę widzialności w nocy przyjęto gęstość powierzchniową  współczynnika odblasku.

Wartości współczynnika odblasku wymagane dla zapewnienia wystarczającej widzialności w

nocy podaje  Tablica 1.

Odblaskowość musi być równomierna na całej znakowanej powierzchni w czasie jej

użytkowania.

2.7.3. Szorstkość.

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika  szorstkości.

Wymagana wartość wskaźnika zgodnie z Tablicą 1.

2.7.4. Trwałość.

Trwałość oceniana jest jako stopień zużycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porównania z

wzorcami.

Wymaganą trwałość po żądanym okresie eksploatacji oznakowania podaje Tablica 1.

2.7.5. Czas schnięcia.

Za czas schnięcia przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania, a jego

oddaniem do  ruchu.

Czas schnięcia nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta farb.

Dla materiałów normalnie schnących czas ten nie powinien przekraczać 20 min.

2.7.6. Grubość znakowania.

Grubość znakowania, tj. podwyższenie ponad warstwę powierzchniową nawierzchni (bez

uwzględnienia  materiałów odblaskowych), dla znakowania cienkowarstwowego mierzona

na mokro nie powinna   przekroczyć wartości określonej w Tablicy 1.

2.7.7. Poziome wymiary oznakowania.

Szerokość i długość linii oraz innych elementów oznakowania nie może odbiegać od

dopuszczalnych  tolerancji podanych  w pkt. 6.3.1.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

Należy zapewnić pełną jednorodność nanoszonego materiału oraz właściwe dozowanie.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań

jakościowych robót, zostaną  przez Inspektora  Nadzoru zdyskwalifikowane.

3.2. Sprzęt do znakowania poziomego:

- frezarka lub inny sprzęt umożliwiający usunięcie zbędnego, starego znakowania,

- sprzęt umożliwiający umycie lub oczyszczenie sprężonym powietrzem powierzchni pasa na który będzie  nakładana farba,

- szczotki mechaniczne oraz ręczne,

- malowarka samojezdna dostosowana do wykonania malowania farbą dwuskładnikową z

mechanicznym   rozsypywaniem kulek,

- znaki zabezpieczające malowanie przed rozjeżdżaniem do czasu wyschnięcia farby, oraz

znaki umożliwiające  bezpieczne wykonywanie prac.

4. Transport.

4.1. Warunki ogólne transportu.

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M-00.00.00.

4.2. Transport materiałów do znakowania.

Materiały do oznakowania poziomego dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających

szczelność,  bezpieczny transport  i zachowanie wymaganych właściwości materiałów.

Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-85/0-79252.

Materiały do oznakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportu, chroniąc

opakowania  przed uszkodzeniem  mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 oraz zgodnie z

prawem przewozowym.

5. Wykonanie robót.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich  będzie wykonywane

znakowanie poziome.

5.1. Warunki atmosferyczne.

Znakowanie dróg należy wykonywać przy temp. powietrza i nawierzchni co najmniej 5oC

i wilgotności  względnej powietrza  zgodnej z zaleceniami producenta lub wynoszącej

max 85 %.

5.2. Wymagania wobec powierzchni znakowanych.

Powierzchnie do znakowania muszą być wolne od zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć

niekorzystnie na  spełnienie wymagań  wobec znakowania nawierzchni.

Zanieczyszczenia takie musi usunąć wykonujący oznakowanie.

Przed przystąpieniem do znakowania należy usunąć wszelkie zbędne, nie wynikające ze

zmiany organizacji  ruchu znakowanie  lub resztki istniejącego w sposób trwały. Zastosowana

metoda nie może wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania  do podłoża, na jego

szorstkość i trwałość.

Czynność tę należy wykonać w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Przedznakowanie.

Przed przystąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy wyznaczyć na

nawierzchni wszystkie  elementy tego oznakowania stosując się do ustaleń zawartych w

„Instrukcji o znakach drogowych poziomych”,  SST i wskazań Inspektora Nadzoru.

Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę (np. silnie rozcieńczoną

rozpuszczalnikiem).

Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i

koniec znakowania  należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. W przypadku odnawiania

znakowania, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z projektem,  można

przedznakowania nie wykonywać.

5.4. Wykonanie znakowania drogi.

5.4.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta   materiałów.

Materiały do znakowania drogi powinny być dostarczone w orginalnych opakowaniach

handlowych i  stosowane zgodnie  z zaleceniami producenta, SST oraz zaleceniami

znajdującymi się w świadectwie  dopuszczenia do stosowania.

5.4.2. Przygotowanie materiału przeznaczonego do znakowania.

Farbę do znakowania należy, po otwarciu opakowania, wymieszać w czasie 2-4 min. do

uzyskania pełnej  jednorodności. Nie wolno stosować do mechanicznego malowania farby,

w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni

znajduje się kożuch.

5.4.3. Technologia wykonania znakowania.

Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości wymaganej dla znakowania

materiałami  cienkowarstwowymi,  zapewniającej właściwy efekt i trwałość malowania,

zachowując wymiary i ostrość  krawędzi.

Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie  zużycie na metr kwadratowy nie

może się różnić od   ilości ustalonej, więcej niż 20 %.

Warstwa elementów odblaskowych musi być rozłożona równomiernie na całej powierzchni

malowania  i dawać jednolity efekt odblasku w porze nocnej.

Wszystkie prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z

automatycznym podziałem  linii i posypywaniem kulkami   szklanymi.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST D-M-00.00.00.

Sposób i procedura pomiarów oraz badań kontrolnych powinny być uzgodnione i

zaakceptowane przez   Inspektora Nadzoru.

6.2. Badanie wykonania znakowania poziomego.

Wykonawca znakowania zobowiązany jest do kontroli jakości robót w zakresie podanym

w SST, przed  rozpoczęciem i w trakcie trwania robót, co najmniej raz dziennie, lub z inną

częstotliwością wynikającą  z poleceń Inspektora Nadzoru.

6.2.1. Badania i pomiary przed rozpoczęciem robót.

- sprawdzenie oznakowania opakowań.

- wizualna ocena stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad.

- pomiar temperatury powietrza.

- badanie lepkości farby zgodnie z PN-81/C-81508  kubkiem Forda.

- kontrola kompletności znaków do oznakowania robót.

- kontrola prawidłowości oznakowania robót w terenie.

6.2.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania znakowania.

a/ pomiar grubości mokrej powłoki przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej

lub metalowej  podkładanej na drodze malowarki, lub grubość suchej powłoki za pomocą

ultrametru na podłożu  magnetycznym.

b/ wizualna ocena równomierności rozłożenia kulek szklanych.

c/ pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i

„Instrukcją  o znakach drogowych poziomych”.

d/ wizualna ocena równomierności skropienia (rozłożenia  materiału) na całej szerokości

linii.

Protokóły z przeprowadzonych badań oraz przynajmniej jedną próbkę na blasze o wym.

300 × 250 × 0,8 mm z każdej  znakowanej  drogi i każdej użytej do oznakowania farby

Wykonawca  powinien przechowywać do czasu  upływu okresu gwarancji.

6.3. Tolerancja wymiarów oznakowania.

6.3.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania.

Zgodnie z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”

tolerancje powinny  odpowiadać następującym warunkom:

- szerokość linii może się różnić od wymaganej o  5 mm,

- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najmniej o 50 mm lub większa co

najwyżej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się  z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej  z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości  wymaganej,

-   dla strzałek i innych elementów rozstaw punktów   narożnikowych nie może mieć

większej odchyłki od  wymaganego wzoru niż  50 mm dla wymiaru długości   i  20 mm

dla wymiaru szerokości.

6.3.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania.

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy zachować istniejący rytm linii z

uwzględnieniem  dopuszczalnych   tolerancji podanych w punkcie 6.3.1.Wszystkie zmiany

w  tym zakresie wymagają zgody  Inspektora  Nadzoru oraz usunięcia poprzedniego

oznakowania zgodnie  z pkt. 5.2.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m2  powierzchni naniesionych znaków zgodnie z dokumentacją

projektową i pomiarem  w terenie.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych

ilości wbudowanych materiałów.

Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których

potrzebę wykonania uzgodniono  w trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.

Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w

warunkach kontraktu.

8. Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi  zasadami podanymi w

SST D-M-00.00.00.

Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót,

na podstawie  wyników  badań i pomiarów, obmiaru w terenie i po stwierdzeniu zgodności

z SST oraz „Instrukcją o znakach  drogowych poziomych”.

Roboty uznaje się za zakończone jeżeli wszystkie pomiary i badania (z zachowaniem

tolerancji) dały wyniki pozytywne.

8.2. Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót.

Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów  w zakresie i ilości określonej

niniejszą SST.

Badania i pomiary do celów odbiorczych przeprowadza Wykonawca w zakresie i z

częstotliwością podaną   w pkt. 6 niniejszej SST.

Badania Wykonawcy podlegają sprawdzeniu przez laboratorium  Zamawiającego, a pomiary

przez Inspektora  Nadzoru.

Zakres badań sprawdzających w laboratorium Zamawiającego obejmuje badania wymienione

w pkt. 6 niniejszej  SST oraz:

-    badanie zużycia farby wraz z elementami odblaskowymi na jednostkę powierzchni

znakowanej nawierzchni  ( g/m2 ) i  porównanie z zaleceniami producenta farby.

-    pomiar czasu schnięcia powłoki zgodnie z ASTM D 711-84 za  pomocą zestawu Braive.

Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności

Inspektora   Nadzoru z częstotliwością  co najmniej 1 raz dla  kontraktu.

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Zamawiający zleci

dla każdej  drogi wykonanie dodatkowych  badań:

- widzialności w nocy

- widzialności w dzień

- szorstkości

wg metod i na zasadach podanych w "Warunkach technicznych   POD-97".

Badanie widzialności oznakowania w nocy należy wykonać przy użyciu retroflektometru.

Ustala się następujący sposób oceny widzialności oznakowania w nocy:

I. Badanie  w okresie pierwszych dwóch miesięcy od wykonania robót.

Podstawą jest ocena wizualna  w warunkach nocnych.

Na odcinkach spornych badanie retroflektrometrem, w każdym hektometrze z częstotliwością

1 – 3 pomiarów (w zależności od ilości linii w przekroju drogi).

Wymagania jak dla oznakowania cienkowarstwowego trwałego barwy białej, klasy R5

tj. min. 300 mcd m-2lx-1.

II. Badanie w trakcie użytkowania, przed upływem okresu gwarancyjnego.

Badanie retroflektrometrem, 1 – 3 pkt pomiarowych na każdym kilometrze, w linii osiowej.

Wymagania jak dla oznakowania cienkowarstwowego trwałego, białego,  używanego

tj. min. 100mcd m-2lx-1.

# Przy ocenie właściwości oznakowania w okresie użytkowania należy oznakowanie uznać za

spełniające wymagania, jeśli  co najmniej 85 % wyników  pomiarów , wykonanych  nie wcześniej

niż w połowie okresu gwarancyjnego, spełnia wymagania SST i Warunków Technicznych.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2  powierzchni oznakowania należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną

jakości robót na  podstawie atestów  użytych materiałów oraz pomiarów badań sprawdzających.

Zgodnie z przedmiarem należy wykonać oznakowanie poziome na powierzchni -  8 m2.

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i wykonanie przedznakowania,

- oznakowanie robót i jego utrzymanie w należytym stanie  w całym okresie prowadzenia robót,

wg. wymagań  podanych w zał. Nr. 1 do niniejszej specyfikacji,

- przygotowanie i dostarczenie materiałów,

- oczyszczenie podłoża,

- usunięcie starego, zbędnego oznakowania nie wynikającego  ze zmiany organizacji ruchu.

- zabezpieczenie  istniejących „kocich oczek” przed  zamalowaniem,

- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnie z SST,

dokumentacją   i „Instrukcją  o znakach drogowych poziomych”,

- ochrona znaku przed zniszczeniem w czasie robót,

- badania kontrolne i pomiary.

10. Przepisy związane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr. 170

z dnia 12 października 2002 r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729),

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 58 poz. 515

z 2003 r. – jednolity tekst – późniejszymi zmianami).

- Warunki Techniczne. Materiały do poziomego oznakowania dróg POD-97 – Informacje, instrukcje. Zeszyt Nr. 55 IBDiM – Warszawa 1997 r.

Tablica 1

Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów   do cienkowarstwowego

oznakowania poziomego.

| Lp. | Rodzaj wymagania | Jednostka | Dopuszczalne wartości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania: - rozpuszczalników organicznych - rozpuszczalników aromatycznych - benzenu | % (m/m) % (m/m) % (m/m) | < <  |
| 2 | Współczynnik załamania światła mikrokulek szklanych do posypywania Ilość kulek z defektami | wsp. % | > 1,5 < 20 |
| 3 | Widzialność w dzień (współczynnik luminacji) dla oznakowania farbą białą po 12 miesiącach | wsp. β |  > |
| 4 | Widzialność w nocy (powierzchniowy współczynnik odblasku) dla oznakowania trwałego i długotrwałego: - świeżego - używanego (po 12 miesiącach) | mcdm-2lx-1 mcdm-2lx-1 | > > |
| 5 | Szorstkość oznakowania (w ciągu całego okresu użytkowania) | wskaźnik SRT |  > |
| 6 | Trwałość oznakowania (w 10-stopniowej skali zużycia) po 12 miesiącach eksploatacji | wskaźnik | > |
| 7 | Czas schnięcia materiału na nawierzchni | minuta | < |
| 8 | Grubość znakowania nad powierzchnią nawierzchni: - bez mikrokulek szklanych (na mokro) | m | > <  |
| 9 | Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy składowaniu | miesiąc |  > |