# Szczegółowa Specyfikacja

# Techniczna

D-07.02.01.

Oznakowanie pionowe.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne.

2.2. Świadectwo dopuszczenia do stosowania.

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków.

2.4. Konstrukcje wsporcze.

2.5. Tarcza znaku.

2.6. Znaki odblaskowe.

2.7. Znaki nieodblaskowe.

2.8. Znaki prześwietlane.

2.9. Znaki oświetlane.

2.10. Znaki emaliowane.

3. Sprzęt.

4. Transport.

5. Wykonanie robót.

5.1. Roboty przygotowawcze.

5.2. Wykonanie wykopów i fundamentów.

5.3. Konstrukcje wsporcze.

5.4. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Wymagania ogólne.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

6.3. Kontrola w czasie robót.

7. Obmiar robót.

8. Odbiór robót.

9. Podstawa płatności.

10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót z zakresu  oznakowania pionowego

na drodze gminnej Wymysłów - Rataje

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia  robót związanych z

wykonaniem  oznakowania pionowego i obejmują:

- ilości robót zgodne z przedmiarem

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Znak_pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,

zwykle umieszczony na konstrukcji  wspornej.

1.4.2. Tarcza_znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczona jest treść znaku.

1.4.3. Konstrukcja_wsporna_znaku - słup, wysięgnik, wspornik itp, na którym zamocowana jest

tarcza znaku wraz z elementami  służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami  podanymi w odpowiednich polskich

normach i w ST D-00.00.00.   "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami   Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00.  "Wymagania ogólne".

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano

w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne".

2.2. Świadectwo dopuszczenia do stosowania.

## Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego na który nie ma polskiej normy

(PN lub BN) musi posiadać  dokument wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów

pt. "Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym" lub

"tymczasowe świadectwo dopuszczenia  do stosowania".

Znaki drogowe pionowe podlegają obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa B.

Inspektor Nadzoru nie dopuści do wbudowania znaków drogowych pionowych nie

posiadających  znaku bezpieczeństwa B.

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków.

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, mogą być wykonane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- z betonu wykonanego "na mokro",

- z betonu zbrojonego,

- inne rozwiązania akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową.

Skład betonu oraz materiały użyte do jego zestawienia powinny spełniać wymagania

normy PN-88/B-06250 - "Beton zwykły".

2.4. Konstrukcje wsporcze.

2.4.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki.

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie  z dokumentacją

projektową i SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedstawi do

akceptacji Inspektorowi Nadzoru propozycje konstrukcji dostosowanej do wymiarów znaków

i tablic.

## Konstrukcje wsporcze można wykonywać z ocynkowanych rur  lub kątowników względnie

## innych kształtowników zaakceptowanych  przez Inspektora Nadzoru.

Do każdej partii dla rur i kształtowników wytwórca powinien dostarczyć "zaświadczenie

o jakości" stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy, zawierające co najmniej

nazwę lub znak towarowy wytwórcy, oznaczenie wyrobu i stwierdzenie  o zgodności wyrobu

z wymaganiami normy.

Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znaków powinna być

z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02.

Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej  na działanie korozji

atmosferycznej wg BN-89/1076-02 w warunkach  umiarkowanych wynosi 120 m.

2.4.2. Wymagania dla rur.

Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-80/H-74219,  PN-84/H-74220 lub innej

normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek,

pęknięć, zwalcowań i naderwań.

Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania,

mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi  rury.

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać

1,5 mm na 1 m długości rury.

## Do ocynkowania rur powinien być stosowany gatunek cynku Raf, według PN-77/H-82200.

Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach  metalowych.

Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno obejmować co  najmniej znak wytwórczy,

znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Wymagania dla kształtowników.

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/H-93000.

Powierzchnia kształtownika powinna być charakterystyczna dla  procesu walcowania

i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania.

Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłukowanie  z tym, że obrobiona

powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia  i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika

nie powinna  wykazywać rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej  widocznych nie

uzbrojonym okiem.

Kształtowniki powinny być ze stali St 4 W oraz mieć własności mechaniczne wg

PN-88/H-84020.

2.5. Tarcza znaku.

2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne.

## Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą a także sposób

wykończenia znaku, muszą  wykazywać pełną odporność na działanie światła, zmiany

temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania

chemiczne - przez cały czas trwałości  znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku.

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić trwałość znaku,

warunki gwarancyjne dla znaku oraz udostępnić na życzenie odbiorcy:

- instrukcję montażu znaku,

- instrukcję utrzymania znaku,

- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach  w stosowaniu znaku.

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku.

Do wykonania tarczy znaku drogowego stosowane są materiały:

- blacha stalowa,

- blacha aluminium lub stopów aluminium,

- inne materiały, np. tworzywa syntetyczne, sklejka wodoodporna, pod warunkiem uzyskania

przez producenta  "świadectwa dopuszczenia".

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej.

## Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,5 mm powinna być zabezpieczona

przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się

stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np.

przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania

„świadectwa dopuszczenia” dla danej technologii.

Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozja

jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi o

odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku.

Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej.

Blacha aluminiowa lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach

zasolenia.

Wymagania grubości:

- z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych

w ramach co najmniej 2,0 mm,

- z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 3,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów aluminium powinna wynosić:

- dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,

- dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku.

### Tarcza znaku musi być równa i gładka – bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym

pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny

tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 %

największego wymiaru znaku.

Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku,

pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach

drogowych składanych – segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte.

Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników

aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się

stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej,

pod warunkiem uzyskania odpowiedniego świadectwa dopuszczenia do stosowania. Szczeliny

między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe.

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej.

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie powierzchni znaku

materiałem odblaskowym.

W zależności od właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) stosuje się, według

ustalenia SST lub wskazań Inspektora Nadzoru, znaki odblaskowe typu 1 i typu 2, spełniające

wymagania optyczne przedstawione w tablicy 5.

Tablica 5.

Minimalne współczynniki luminacji barw znaków  drogowych odblaskowych.

| #### Barwa |  | Biała | Żółta | Czerwona | Zielona | Niebieska | Szara | Pomarańczowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik luminacji | Typ 1 | 0,35 | 0,27 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,14 | 0,17 |
|  | Typ 2 | 0,27 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,11 | 0,14 |

Oświetlenie: Wzorcowe źródło światła D65 (geometria pomiaru 45/0o).

Minimalne wartości współczynnika odbicia powrotnego powinny odpowiadać

wymaganiom określonym w TWT-94 .

2.6.2. Wymagania dotyczące barwy znaku odblaskowego.

Materiały odblaskowe użyte do wykonania tarczy znaku nowego powinny odpowiadać

wymaganiom dla współrzędnych chromatyczności przedstawionych w tablicy 6.

Tablica 6.

Współrzędne chromatyczności pól barw znaków drogowych

odblaskowych dla znaków nowych.

| #### Barwa | Wsp. | Współrzędne punktów narażonych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Biała odblaskowa | x y | 0,350 0,360 | 0,300 0,310 | 0,285 0,325 | 0,335 0,375 |
| Żółta odblaskowa | x y | 0,494 0,505 | 0,470 0,480 | 0,513 0,437 | 0,545 0,454 |
| Czerwona odblaskowa | x y | 0,660 0,340 | 0,610 0,340 | 0,638 0,312 | 0,690 0,310 |
| Zielona odblaskowa | x y | 0,110 0,415 | 0,170 0,415 | 0,170 0,500 | 0,110 0,500 |
| Niebieska odblaskowa | x y | 0,130 0,090 | 0,160 0,090 | 0,160 0,140 | 0,130 0,140 |
| Szara odblaskowa | x y | 0,350 0,360 | 0,300 0,310 | 0,285 0,325 | 0,335 0,375 |
| Pomarańczowa odblaskowa | x y | 0,583 0,416 | 0,523 0,397 | 0,560 0,360 | 0,631 0,369 |

Oświetlenie: Wzorcowe źródło światła D65 (geometria pomiaru 45/0o).

Współrzędne chromatyczności pól barw znaków drogowych odblaskowych dla

znaków użytkowanych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w TWT-94 .

2.6.3. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego.

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wskazywać pełne związanie

z tarczą znaku przez cały okres deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne

niedoklejania, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku

oraz na jego powierzchni.

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków z folii odblaskowej, technologia

malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione

z producentem folii.

Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych typu 1 powinien

wynosić co najmniej 7 lat, a znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych typu 2,

co najmniej 10 lat.

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować

lokalne nierówności i pofałdowania.

Połączenie folii odblaskowej z tarczą znaku nie może wykazywać żadnych odklejeń

i  rozwarstwień między licem i tarczą  znaku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą

powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku nie były większe niż:

- 2 mm dla znaków małych i średnich,

- 3 mm dla znaków dużych i wielkich.

Pozostałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być

większe w każdym kierunku niż:

- 2 mm dla znaków małych i średnich,

- 3 mm dla znaków dużych i wielkich.

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4  4 cm

nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.

W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach

4  4 cm  dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm

w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie

większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm.

Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej

niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm – pod warunkiem, że zarysowania te nie

zniekształcają treści znaku.

W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde – w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde w liczbie nie większej

niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200  1200 m.

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku – w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających

przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie

takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska

korozyjne nie przekraczają wielkości określonych poniżej.

W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po okresie gwarancyjnym

co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm

w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4  4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie gwarancji żadna korozja

tarczy znaku nie może występować.

### Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po

zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia  10 mm w  żadnym miejscu nie uległa

ona zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej) o współczynniku luminacji

0,08 do 0,10 – wg wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji oznakach drogowych

pionowych”. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 m. Gdy tarcza znaku

jest  wykonana z aluminium lub ze stali cynkowej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane

po ukształtowaniu tarczy – jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną.

2.7. Znaki nieodblaskowe.

2.7.1. Wymagania dotyczące powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego.

Znaki nieodblaskowe (znaki drogowe zwykłe) mogą być wykonane jako malowane lub oklejane folią, z materiałów nie wykazujących odbicia powrotnego (współdrożnego).

Nie dopuszcza się używania na znaki drogowe nieodblaskowe (zwykłe) materiałów

fluorescencyjnych.

Współrzędne chromatyczności i współczynniki luminacji materiałów nieodblaskowych,

z których wykonane jest lico znaku, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w

TWT-94, rozdz. III.

2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych.

Folie i farby, użyte do wykonania znaku, muszą wykazywać pełne związanie z podłożem

(powierzchnią tarczy znaku)  przez cały czas deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne

są w szczególności lokalne niedoklejenia, odklejenia, pęcherze, złuszczenia lub odstawanie

farby lub folii na krawędziach lica znaku oraz na jego powierzchni.

2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych.

Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi być jednolita – bez lokalnych szczelin

lub pęknięć. Niedopuszczalne są  lokalne nierówności farby oraz cząstki mechaniczne

zatopione w warstwie farby.

Grubość farby lica znaku nie może być mniejsza od 50 m. Grubość farby na tylnej stronie znaku nie może być mniejsza od 20 m.

2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych.

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odklejenie

od podłoża bez jej zniszczenia.

Krawędzie folii na obrzeżach tarczy znaku, jak również krawędzie folii, symboli, napisów,

obramowań itp. muszą być tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona była integralność

znaku przez pełen okres jego trwałości.

2.7.5. Wymagania jakościowe dla znaków malowanych.

Powierzchnie lica znaków drogowych malowanych musi być równa i gładka;

niedopuszczalne jest występowanie na nim jakichkolwiek fragmentów nie pokrytych

farbą. Struktura powierzchniowa warstwy farby nie może sprzyjać osadzaniu na niej

zanieczyszczeń lub cząstek kurzu.

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku  o wymiarach 4  4 cm

nie może występować więcej niż jedna lokalna usterka w postaci zarysowań o szerokości

nie większej od 0,6 m i długości nie większej niż 8 mm. Niedopuszczalne jest występowanie

jakichkolwiek innych usterek, w tym pęcherzyków, rozległych zarysowań, wyczuwalnych

nierówności farby – powierzchni tarczy znaku. Niedopuszczalne jest występowanie

jakichkolwiek ognisk korozji na licu znaku lub na tylnej stronie tarczy znaku.

W znakach użytkowanych w okresie deklarowanej trwałości znaku na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4  4 cm  dopuszcza się do 3 usterek o charakterze wskazanym wyżej oraz do jednej powierzchniowej usterki lokalnej (pęcherzyki itp.)

o wymiarach nie większych od 2 mm.  Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się

nie większej niż 8 zarysowań szerokości nie  większej niż 0,5 mm i długości nie przekracza-jącej 8 cm, jeżeli głębokość nie sięga do podłoża lub nie więcej niż 5 zarysowań o długości

przekraczającej 10 mm, lecz nie większej od 10 cm, jeżeli głębokość sięga do podłoża oraz

do pięciu ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 4 mm w każdym kierunku w znakach małych i średnich lub 6 mm w znakach dużych i wielkich – pod warunkiem, że te zarysowania lub ogniska korozji nie zniekształcają treści znaku.

Wady w postaci nierówności konturów rysunku znaku, które mogą powstawać przy nanoszeniu farby na lico znaku, nie mogą przekraczać 1 mm dla znaków małych i średnich

oraz 2 mm dla znaków dużych i wielkich.

Niedopuszczalne jest występowanie zacieków o wymiarach większych niż 2 mm w znakach małych i średnich oraz 3 mm dla znaków dużych i wielkich w każdym kierunku.

2.7.6. Wymagania jakościowe dla znaków oklejanych.

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi  być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania.

W znakach nowych na  każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach

4  4 cm  nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania

o długości nie większej niż 8 mm itp.) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym

kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań oraz pojedyńczych

rys dłuższych od 8 mm na powierzchni znaku.

W znakach użytkowanych w okresie deklarowanej trwałości znaku na każdym z fragmentów  powierzchni znaku o wymiarach 4  4 cm dopuszcza się do 2 lokalnych usterek jak wyżej, o

wymiarach nie większych od 2 mm w każdym kierunku. Na każdym z tych fragmentów dopuszcza się do 3 zasysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie

większej niż 10 cm. Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 zasysowań szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm lecz nie większej od 20 cm – pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.

W znakach użytkowanych w okresie deklarowanej trwałości dopuszcza się również lokalne

odklejenie folii o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej

niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej

10 mm2 każde w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200  1200 mm lub na

całkowitej powierzchni znaku, jeżeli powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m2.

Zarysowania i oderwania folii nie mogą zniekształcać treści znaku – w przypadku

występowania takie zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań,

sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys  jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu

ogniska korozyjne nie przekraczają wielkości określonych w dalszym ciągu.

Zachowana musi być co najmniej identyczna dokładność rysunku znaku, jak dla znaków malowanych (pkt. 2.7.5.).

W znakach nowych folia nie może wykazywać żadnych znamion odklejeń, rozwarstwień,

zanieczyszczeń itp. między poszczególnymi warstwami folii lub licem i tarczą znaku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji zarówno na powierzchni,

jak i na obrzeżach tarczy znaku.

W znakach użytkowanych  dopuszczalne jest występowanie po okresie gwarancyjnym co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie  przekraczających 2,0 mm w

każdym kierunku na powierzchni każdego fragmentu znaku o  wymiarach 4  4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie gwarancji nie może występować  żadna korozja tarczy znaku.

### Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii  z tarczą znaku, by po

zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia  15 mm w  żadnym miejscu

nie uległo  ona zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, które mogą być bez całkowitego zniszczenia odklejone od

tarczy znaku lub od innej folii, na której zostały naklejone.

2.7.7. Tylna strona znaków nieodblaskowych.

Tylna strona tarczy znaków musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej) o współczynniku luminacji 0,08 do 0,10 – wg wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji oznakach drogowych pionowych”.

Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 m. Gdy tarcza znaku jest  wykonana

z aluminium lub ze stali cynkowej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy – jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną.

W przypadku wycinania tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej powierzchniowo –

krawędzie tarczy należy zabezpieczyć odpowiednią powłoką przeciwkorozyjną.

2.8. Znaki prześwietlane.

2.8.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków prześwietlanych.

Znaki drogowe prześwietlane wykonuje się jako urządzenia, których integralnym

składnikiem jest oprawa oświetleniowa wbudowana w znak – osłonięta licem znaku

z materiału przepuszczającego światło.

Oprawa oświetleniowa wbudowana w znak musi mieć świadectwo dopuszczenia do eksploatacji i musi być oznaczona znakiem bezpieczeństwa „B” wydanym przez Biuro Badawcze ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

Znak drogowy prześwietlany musi mieć umieszczone w sposób trwały oznaczenie przewidziane na tabliczce znamionowej  wg ustalenia punktu 5, a ponadto oznaczenie

oprawy:

- napięcia znamionowego zasilania,

- rodzaju prądu,

- liczby typu i mocy znamionowej źródeł światła,

- symbolu klasy ochronności elektrycznej oprawy wbudowanej w znak,

- symbolu IP stopnia ochrony odporności na wnikanie wilgoci i ciał obcych.

Równość i gładkość powierzchni znaku i dokładność rysunku znaku dla znaków prześwietlanych należy przyjmować jak dla znaków nieodblaskowych  (pkt. 2.7.).

2.8.2. Wymagania optyczne znaków prześwietlanych.

### Współrzędne chromatyczności i współczynniki luminacji elementów barwnych lica znaku

prześwietlanego, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w TWT-94, rozdz. IV.

2.8.3. Lico znaku prześwietlanego.

##### Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w postaci

pęcherzy, pęknięć itp. niedopuszczalne są lokalne nierówności oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie prześwietlanej.

2.9. Znaki oświetlane.

2.9.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków oświetlanych.

Znaki drogowe oświetlane wykonuje się jak znaki nieodblaskowe.  Ze znakiem sprzężona

jest w sposób sztywny oprawa oświetleniowa, oświetlająca w nocy lico znaku. Oprawa

umieszczona  jest na zewnątrz znaku.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materiałów

odblaskowych,  znak musi wypełniać dodatkowo wymagania określone w punkcie 2.6.

Oprawa oświetleniowa znaku musi posiadać  świadectwo dopuszczenia do eksploatacji

i  być oznaczona znakiem bezpieczeństwa „B” wydanym przez Biuro Badawcze ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

###### Oznaczenia na tabliczce znamionowej oprawy muszą spełniać wymagania określone

w punkcie 2.8.1.

2.9.2. Wymagania optyczne znaków oświetlanych.

### Współrzędne chromatyczności i współczynniki luminacji elementów barwnych lica znaku

oświetlanego, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w TWT-94, rozdz. V.

2.9.3. Rodzaj powierzchni znaku.

Wymagania dotyczące powierzchni znaku ustala się jak dla znaków nieodblaskowych

(pkt. 2.7), a w przypadku wykonania znaku z materiałów odblaskowych – jak dla znaków

odblaskowych (pkt.2.6.).

Warunki wykonania lica znaku ustala się odpowiednio jak dla znaków nieodblaskowych

(pkt. 2.7.).

2.10. Znaki emaliowane.

Znaki drogowe emaliowane mogą być stosowane pod warunkiem uzyskania świadectwa

dopuszczenia  do stosowania. Trwałość znaku emaliowanego, w tym również trwałość ich

barw, nie może być mniejsza od 15 lat.

2.11. Materiały do montażu znaków.

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą

elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny

być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych  karbów.

Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub

paletach, w zależności od wielkości wyrobów.

2.12. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania

i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz

zgodność z wymaganiami niniejszej ST.

3. Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne.

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano ST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne".

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące  zachowania wymagań

jakościowych robót, zostaną przez  Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego.

Przy wykonywaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów

można stosować:

- koparki kołowe np 0,15 m3 lub koparki gąsiennicowe np 0,25 m3,

- koparki samochodowe o udźwigu do 4 t,

- ewentualnie wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie  zwięzłym,

- betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych  "na mokro",

- środki transportu materiałów,

- sprzęt spawalniczy itp.

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

4.1. Warunki ogólne transportu.

Ogólne warunki transportu podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania  ogólne".

4.2. Transport znaków.

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i osprzętu (uchwyty,  śruby, nakętki itp) powinien

się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiającym ich przesuwanie się w

czasie transportu  i uszkadzanie.

5. Wykonanie robót.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:

- lokalizację znaku tj. jego pikietażu oraz odległość od  krawędzi jezdni, krawędzi pobocza

umocnionego lub pasa  awaryjnego postoju.

- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wspornej.

## Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby

w czasie trwania i odbioru robót  istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków.

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

5.2. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych.

Sposób wykonywania wykopu pod fundament znaku pionowego  powinien być dostosowany

do głębokości wykopu, rodzaju gruntu  i posiadanego sprzętu.

Wymiary wykopu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową  lub wskazaniami

Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Prefabrykaty betonowe.

## Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie

pomiędzy ścianami gruntu  i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym

np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi.

Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna  powierzchnia prefabrykatu powinna

być równa z powierzchnią  pobocza.

5.2.2. Fundamenty z betonu.

## Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania  znaków

wielkowymiarowych wykonywane z betonu "na mokro" lub z betonu zbrojonego należy

wykonać zgodnie z normą BN-72/8932-01 "Roboty ziemne. Budowle drogowe i kolejowe".

5.3. Konstrukcje wsporcze.

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysiągniki, powinny być wykonane zgodnie

z Dokumentacją Projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza się tolerancje:

- odchyłka od pionu nie więcej niż 

- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm,

- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza,

nie więcej niż  5 cm.

5.4. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą.

## Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej  w sposób uniemożliwiający

jej przesunięcie lub obrót.

## Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi

umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji,

przez cały okres  użytkowania znaku.

Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej  w sposób wymagający

bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM - 00.00.00. "Wymagania ogólne".

Sposób i procedura pomiarów oraz badań kontrolnych powinny  być zgodne z zatwierdzonym

przez Inspektora Nadzoru PZJ.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producenta zaświadczenie

o jakości (atesty) lub świadectwa dopuszczenia oraz wykonać badania materiałów

przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić ich wyniki Inspektora Nadzoru

w celu akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.

Do materiałów, których producenci są zobowiązani przedstawić zaświadczenia o jakości

(atesty) lub świadectwa dopuszczenia należą:

- płyty znaków,

- folie odblaskowe (tarcze znaków),

- drobne elementy montażowe,

- słupki do zamocowania znaków,

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót.

W czasie wykonywania robót należy zbadać:

- zgodność wykonywania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja,

wymiary, wysokość zamocowania),

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze,

- poprawność wykonania fundamentów pod słupki,

- prawidłowość ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) wykonanego znaku konwencjonalnego oraz 1 m2

tablic informacyjnych na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania gólne".

Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę,

zgodnie z niniejszą SST.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do

wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny  w ustalonym terminie.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 sztukę wykonanego znaku konwencjonalnego oraz  1 m2 tablic informacyjnych

należy przyjmować zgodnie z obmiarem  i oceną jakości wykonanych robót na podstawie

wyników pomiarów  i badań laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową, roboty związane z wykonaniem oznakowania pionowego

obejmują następujące ilości: wg. pkt. 1.3.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentów,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znaków drogowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą SST.

10. Przepisy związane.

1. PN-86/B-06712       - Kruszywo mineralne do betonu.

2. PN-88/B-30000       - Cement portlandzki.

3. PN-88/B-32250       - Woda do betonów i zapraw.

4. PN-88/B-06250       - Beton zwykły.

5. PN-80/H-7419        - Rury stalowe bez szwu walcowanego na gorąco ogólnego stosowania.

6. PN-84/H-74220       - Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego

przeznaczenia.

7. PN-77/H-82200       - Cynk.

8. PN-91/H-93010       - Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.

9. BN-89/1076-02       - Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

na konstrukcjach stalowych staliwnych i żeliwnych.

Wymagania i badania.

10. PN-S-02205           - Drogi samochodowe Roboty ziemne.

Wymagania i badania.

11. Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

12. Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych

z dnia 11.01.95 w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

13. Ustawa z dnia 3.04.93 o badaniach i certyfikacji (Dz.U Nr 55 z 1993 r. poz. 250) i

Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r.